Warszawa, 31 grudnia 2017 r.

RAPORT

z wykonania badań przemysłowych

pt.

Badania rozkładów rozmiaru cząstek

próbek zawiesin pochodzących z procesów dyspergowania i mieszania

Kierownik badań:

dr inż. Wojciech Orciuch

e-mail: w.orciuch@ichip.pw.edu.pl

tel. 22 234 6491, 602 129 792

Zleceniodawca:

ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice

Spis treści

1. Zakres badań 	 3

2. Układ pomiarowy 	 4

3. Przygotowanie próbek 	 4

4. Badania próbek 	 5

5. Zbiorcze wyniki badań 	 5

6. Szczegółowe wyniki badań - wartości średnie 	 6

7. Szczegółowe wyniki badań - rozkłady statystyczne 	 13

Załącznik - Raporty analityczne z badań (osobna numeracja stron)

Próbka D1 	 2

Próbka D2 	 80

Próbka D3 	 157

Próbka D4 	 238

Próbka D5 	 319

Próbka D6 	 400

Próbka D7 	 481

Próbka D8 	 561

Próbka D9 	 642

Próbka D10 	 720

Próbka D11 	 798

Próbka M1 	 879

Próbka M2 	 960

Próbka M3 	 1 041

Próbka M4 	 1 122

Próbka M5 	 1 198

Próbka M6 	 1 276

Próbka M7 	 1 357

Próbka surowca Saxolit 2 	 1 436

Próbka surowca Saxolit 10 	 1 516

1. Zakres badań

Badane próbki zostały pobrane w dwóch różnych procesach wytwarzania farb wodnych. 11 próbek ponumerowanych kolejno od D1 do D11 pobranych zostało w trakcie procesu dyspergowania w dyspergatorze przepływowym typu rotor-stator (in-liner) oraz 7 próbek ponumerowanych kolejno od M1 do M7 zostało pobranych w trakcie procesu mieszania w mieszalniku farb. W sumie dostarczono 18 próbek pobranych podczas procesu oraz próbki dwóch głównych surowców suchych: Saxolit 2 i Saxolit 10.

W ramach badań przeprowadzono pomiary rozkładów rozmiaru cząstek metodą dyfrakcji laserowej z pomiarem nanocząstek. Wykorzystano analizator rozmiaru cząstek LS 13 320 firmy Beckman-Coulter. Urządzenie wykonuje pomiary techniką dyfrakcji laserowej zgodnie ze standardem ISO 13320 stosowanym do pomiarów cząstek o rozmiarach większych niż 0,40 m. Urządzenie umożliwia również pomiar cząstek mniejszych, o rozmiarach od 0,04 m, za pomocą opatentowanej przez producenta urządzenia techniki PIDS (Polarization Intensity Differential Scattering). Pełny zakres pomiarowy analizatora wynosi od 0,04 do 2 000 m. Pomiary wykazały, że w badanych próbkach nie występują cząstki mniejsze niż 40 nm. Dlatego zrezygnowano z pomiarów mniejszych cząstek techniką DLS (Dynamic Light Scattering) za pomocą analizatora rozmiaru nanocząstek Zetasizer nano ZS firmy Malvern, który posiada zakres pomiarowy od 0,6 do 6 000 nm.

Przebadano następujące próbki:

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 = 11 próbek

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 = 7 próbek

suche próbki surowców: Saxolit 2 i Saxolit 10 = 2 próbki

Próbki z dyspergatora D to szybko sedymentujące zawiesiny. Przed badaniami zostały ujednorodnione poprzez mieszanie mechaniczne i w łaźni ultradźwiękowej. Pozostałe próbki również były mieszane mechanicznie przed użyciem części próbki do badań.

2. Układ pomiarowy

Badania dostarczonych próbek prowadzono na urządzeniu Beckman&Coulter LS 13 320 z modułem ULM (Universal Liquid Module). Urządzenie przedstawiono na rys. 1.

Rysunek 1. Beckman&Coulter LS 13 320.

Urządzenie to, dzięki technikom DLS (Dynamic Light Scattering) oraz PIDS (Polarization Intensity Differential Scattering) umożliwia pomiar rozmiaru cząstek zawieszonych w cieczy w zakresie od 0,04 mikrona do 2 milimetrów.

LS 13 320 mierzy rozkład rozmiaru cząstek poprzez pomiar wzorca światła rozproszonego przez cząstki w próbie. Ten wzorzec rozproszonego światła jest zwykle nazywany wzorcem rozpraszania lub funkcją rozpraszania. Bardziej dokładnie, wzorzec rozpraszania jest tworzony przez intensywność światła jako funkcja kąta rozpraszania. Każdy wzorzec rozpraszania cząstek jest charakterystyczny dla danego rozmiaru cząstek. Wzorzec mierzony przez LS 13 320 jest sumą wzorców rozpraszania każdej pojedynczej cząstki w próbie.

W celu wyznaczenia rozkładu rozmiaru cząstek, wykorzystywane jest 126 detektorów pod różnymi kątami, aż do 35 stopni od osi optycznej. Używane są one do określenia złożonej matrycy rozpraszania. Aby obliczyć rozkład rozmiaru, złożony wzorzec rozpraszania jest przekształcany na zestaw poszczególnych liczb, po jednej dla każdego klasyfikowanego rozmiaru, a względna amplituda każdej liczby jest pomiarem względnej objętości równoważnej kulistej cząstki o tym rozmiarze. To przekształcenie jest związane z teorią rozpraszania światła Fraunhofer'a lub Mie.

3. Przygotowanie próbek

Wszystkie próbki, tj. od D1 do M7 oraz wodne zawiesiny Saxolitu 2 i Saxolitu 10, badane były w następujący sposób:

1) Pobranie ok. 3 ml próbki.

2) Rozcieńczenie w ok. 100 ml wody RO.

3) Wkroplenie do aparatu LS 13 320 ok. 1 ml rozcieńczonego roztworu.

4) Trzykrotny pomiar każdej rozcieńczonej próbki.

Każda próbka była badana w ten sposób 5 razy, co daje łącznie 15 wyników cząstkowych dla każdej próbki.

Dodatkowo silnie sedymentujące próbki D2, D3, D5, D6, D7 przed pomiarem były trzymane ok. 20 min w łaźni ultradźwiękowej w celu ujednorodnienia zawiesiny.

4. Badania próbek

Wszystkie próbki badane były przy użyciu jednocześnie metody dyfrakcji laserowej i techniki PIDS, w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego od 40 nm do 2 mm. Wykorzystano w tym celu model optyczny, jak dla węglanu wapnia (CaCO3). Charakteryzował się on następującymi parametrami:

| ν [nm] | n [-] | ni [-] |
| --- | --- | --- |
| 450 | 1,672 | 0,01 |
| 600 | 1,657 | 0,01 |
| 780 | 1,649 | 0,01 |
| 900 | 1,646 | 0,01 |

gdzie:

ν – długość fali,

n – współczynnik załamania światła (część rzeczywista),

ni – urojona część współczynnika załamania światła.

5. Zbiorcze wyniki badań

W poniższej tabeli zamieszczono uśrednione wyniki rozmiarów cząstek we wszystkich próbkach dla rozkładu objętościowego. Zbadano również referencyjne próbki SAXOLIT 2 oraz SAXOLIT 10.

| PRÓBKA | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAXOLIT 2 | 4,350 | 1,494 | 3,813 | 8,092 |
| SAXOLIT 10 | 10,376 | 2,051 | 8,414 | 21,467 |
| D1 | 26,701 | 9,167 | 26,920 | 43,099 |
| D2 | 4,346 | 1,389 | 3,607 | 8,190 |
| D3 | 4,034 | 1,328 | 3,521 | 7,588 |
| D4 | 4,219 | 1,264 | 3,500 | 8,044 |
| D5 | 4,113 | 1,332 | 3,522 | 7,885 |
| D6 | 4,753 | 1,347 | 3,765 | 8,949 |
| D7 | 7,083 | 1,468 | 4,881 | 15,945 |
| D8 | 7,954 | 1,575 | 5,516 | 18,034 |
| D9 | 7,753 | 1,568 | 5,512 | 17,490 |
| D10 | 7,284 | 1,539 | 5,331 | 16,307 |
| D11 | 7,688 | 1,574 | 5,502 | 17,344 |
| M1 | 7,584 | 1,518 | 5,374 | 17,173 |
| M2 | 7,710 | 1,568 | 5,527 | 17,496 |
| M3 | 7,858 | 1,634 | 5,565 | 17,563 |
| M4 | 7,652 | 1,607 | 5,434 | 17,333 |
| M5 | 18,994 | 3,416 | 16,931 | 37,350 |
| M6 | 34,297 | 14,347 | 33,289 | 54,861 |
| M7 | 40,378 | 18,189 | 39,417 | 62,801 |

d43 	średni rozmiar cząstek ważony objętością cząstek

d10 	rozmiar charakterystyczny wskazujący, że 10% objętościowy cząstek w badanej populacji ma rozmiar mniejszy lub równy d10

d50 	mediana objętościowego rozkładu rozmiaru cząstek

d90 	rozmiar charakterystyczny wskazujący, że 90% objętościowy cząstek w badanej populacji ma rozmiar mniejszy lub równy d90

6. Szczegółowe wyniki badań - wartości średnie

W poniższych tabelach, zamieszczone są wszystkie wyniki cząstkowe dla każdej próbki.

SAXOLIT 2

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,161 | 1,408 | 3,608 | 7,852 |
| 2 | 4,261 | 1,490 | 3,725 | 7,934 |
| 3 | 4,314 | 1,526 | 3,789 | 7,981 |
| 4 | 4,298 | 1,488 | 3,763 | 8,006 |
| 5 | 4,375 | 1,535 | 3,837 | 8,105 |
| 6 | 4,441 | 1,541 | 3,883 | 8,263 |
| 7 | 4,455 | 1,512 | 3,891 | 8,334 |
| 8 | 4,557 | 1,586 | 4,014 | 8,429 |
| 9 | 4,651 | 1,638 | 4,110 | 8,559 |
| 10 | 4,231 | 1,423 | 3,697 | 7,942 |
| 11 | 4,318 | 1,463 | 3,788 | 8,054 |
| 12 | 4,377 | 1,503 | 3,856 | 8,114 |
| 13 | 4,192 | 1,399 | 3,650 | 7,901 |
| 14 | 4,267 | 1,455 | 3,755 | 7,943 |
| 15 | 4,358 | 1,490 | 3,830 | 8,101 |
| ŚREDNIA | 4,350 | 1,494 | 3,813 | 8,092 |

SAXOLIT 10

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,305 | 2,016 | 8,298 | 21,505 |
| 2 | 10,398 | 2,082 | 8,402 | 21,460 |
| 3 | 10,560 | 2,134 | 8,472 | 21,466 |
| 4 | 10,285 | 2,007 | 8,307 | 21,346 |
| 5 | 10,439 | 2,073 | 8,428 | 21,508 |
| 6 | 10,551 | 2,122 | 8,527 | 21,509 |
| 7 | 10,399 | 2,001 | 8,391 | 21,802 |
| 8 | 10,530 | 2,076 | 8,532 | 21,944 |
| 9 | 10,613 | 2,137 | 8,640 | 21,899 |
| 10 | 10,568 | 1,978 | 8,432 | 22,130 |
| 11 | 10,726 | 2,058 | 8,593 | 22,413 |
| 12 | 10,873 | 2,129 | 8,757 | 22,609 |
| 13 | 9,691 | 1,918 | 8,034 | 20,212 |
| 14 | 9,798 | 1,995 | 8,174 | 20,263 |
| 15 | 9,898 | 2,065 | 8,256 | 20,389 |
| ŚREDNIA | 10,376 | 2,051 | 8,414 | 21,467 |

D1

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,055 | 6,310 | 26,274 | 43,681 |
| 2 | 25,916 | 6,176 | 26,382 | 43,014 |
| 3 | 25,455 | 5,977 | 26,006 | 42,181 |
| 4 | 27,748 | 10,305 | 27,862 | 44,686 |
| 5 | 26,943 | 10,000 | 27,167 | 43,087 |
| 6 | 26,182 | 9,670 | 26,459 | 41,851 |
| 7 | 28,059 | 10,612 | 28,119 | 45,131 |
| 8 | 27,123 | 10,201 | 27,319 | 43,282 |
| 9 | 26,204 | 9,266 | 26,483 | 42,101 |
| 10 | 27,621 | 10,384 | 27,685 | 44,307 |
| 11 | 26,776 | 10,005 | 26,931 | 42,808 |
| 12 | 26,049 | 9,651 | 26,257 | 41,635 |
| 13 | 27,637 | 10,533 | 27,670 | 44,384 |
| 14 | 26,833 | 10,217 | 27,001 | 42,863 |
| 15 | 25,919 | 9,309 | 26,206 | 41,637 |
| ŚREDNIA | 26,701 | 9,167 | 26,920 | 43,099 |

D2

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,065 | 1,352 | 3,530 | 7,692 |
| 2 | 4,061 | 1,360 | 3,550 | 7,640 |
| 3 | 4,082 | 1,368 | 3,570 | 7,671 |
| 4 | 4,755 | 1,435 | 3,714 | 8,875 |
| 5 | 4,520 | 1,402 | 3,663 | 8,568 |
| 6 | 4,569 | 1,415 | 3,700 | 8,608 |
| 7 | 4,139 | 1,372 | 3,490 | 7,982 |
| 8 | 4,456 | 1,395 | 3,612 | 8,402 |
| 9 | 4,485 | 1,404 | 3,658 | 8,479 |
| 10 | 4,407 | 1,351 | 3,588 | 8,380 |
| 11 | 4,688 | 1,412 | 3,729 | 8,761 |
| 12 | 4,434 | 1,367 | 3,660 | 8,479 |
| 13 | 4,138 | 1,386 | 3,516 | 7,931 |
| 14 | 4,170 | 1,398 | 3,559 | 7,964 |
| 15 | 4,215 | 1,407 | 3,598 | 8,047 |
| ŚREDNIA | 4,346 | 1,389 | 3,607 | 8,190 |

D3

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,038 | 1,336 | 3,494 | 7,661 |
| 2 | 4,094 | 1,355 | 3,561 | 7,736 |
| 3 | 4,112 | 1,370 | 3,606 | 7,717 |
| 4 | 4,083 | 1,320 | 3,499 | 7,831 |
| 5 | 4,237 | 1,399 | 3,623 | 8,087 |
| 6 | 4,145 | 1,361 | 3,600 | 7,851 |
| 7 | 4,062 | 1,315 | 3,486 | 7,779 |
| 8 | 4,058 | 1,350 | 3,536 | 7,655 |
| 9 | 4,079 | 1,365 | 3,579 | 7,653 |
| 10 | 4,044 | 1,324 | 3,473 | 7,729 |
| 11 | 4,117 | 1,346 | 3,544 | 7,856 |
| 12 | 4,111 | 1,375 | 3,575 | 7,757 |
| 13 | 3,779 | 1,269 | 3,398 | 6,950 |
| 14 | 3,848 | 1,187 | 3,435 | 7,241 |
| 15 | 3,698 | 1,273 | 3,445 | 6,575 |
| ŚREDNIA | 4,034 | 1,328 | 3,521 | 7,588 |

D4

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,077 | 1,281 | 3,476 | 7,888 |
| 2 | 3,992 | 1,273 | 3,479 | 7,592 |
| 3 | 4,133 | 1,301 | 3,530 | 7,977 |
| 4 | 4,108 | 1,316 | 3,485 | 7,947 |
| 5 | 4,142 | 1,317 | 3,514 | 8,011 |
| 6 | 4,150 | 1,307 | 3,525 | 8,033 |
| 7 | 3,987 | 1,194 | 3,382 | 7,861 |
| 8 | 3,961 | 1,263 | 3,465 | 7,505 |
| 9 | 3,873 | 1,254 | 3,460 | 7,218 |
| 10 | 4,492 | 1,143 | 3,480 | 8,641 |
| 11 | 4,831 | 1,105 | 3,567 | 9,437 |
| 12 | 5,238 | 1,136 | 3,701 | 11,192 |
| 13 | 4,071 | 1,314 | 3,476 | 7,829 |
| 14 | 4,112 | 1,316 | 3,501 | 7,935 |
| 15 | 4,125 | 1,321 | 3,517 | 7,950 |
| ŚREDNIA | 4,219 | 1,264 | 3,500 | 8,044 |

D5

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,077 | 1,314 | 3,482 | 7,842 |
| 2 | 4,128 | 1,341 | 3,547 | 7,894 |
| 3 | 4,152 | 1,362 | 3,586 | 7,895 |
| 4 | 4,026 | 1,308 | 3,449 | 7,718 |
| 5 | 4,089 | 1,335 | 3,519 | 7,801 |
| 6 | 4,139 | 1,343 | 3,562 | 7,908 |
| 7 | 4,072 | 1,305 | 3,462 | 7,865 |
| 8 | 4,122 | 1,329 | 3,524 | 7,920 |
| 9 | 4,156 | 1,343 | 3,563 | 7,964 |
| 10 | 4,098 | 1,315 | 3,487 | 7,908 |
| 11 | 4,147 | 1,334 | 3,541 | 7,976 |
| 12 | 4,191 | 1,345 | 3,578 | 8,054 |
| 13 | 4,055 | 1,316 | 3,464 | 7,792 |
| 14 | 4,100 | 1,339 | 3,519 | 7,841 |
| 15 | 4,136 | 1,356 | 3,561 | 7,889 |
| ŚREDNIA | 4,113 | 1,332 | 3,522 | 7,885 |

D6

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,767 | 1,326 | 3,731 | 9,020 |
| 2 | 4,327 | 1,322 | 3,669 | 8,439 |
| 3 | 4,345 | 1,334 | 3,714 | 8,416 |
| 4 | 4,904 | 1,354 | 3,762 | 9,255 |
| 5 | 5,419 | 1,397 | 3,938 | 10,262 |
| 6 | 5,053 | 1,409 | 3,891 | 9,503 |
| 7 | 4,725 | 1,316 | 3,700 | 8,950 |
| 8 | 4,695 | 1,333 | 3,743 | 8,843 |
| 9 | 4,606 | 1,343 | 3,761 | 8,678 |
| 10 | 4,744 | 1,320 | 3,718 | 8,921 |
| 11 | 4,599 | 1,338 | 3,746 | 8,706 |
| 12 | 4,533 | 1,339 | 3,771 | 8,626 |
| 13 | 4,789 | 1,331 | 3,720 | 9,087 |
| 14 | 4,855 | 1,356 | 3,784 | 9,181 |
| 15 | 4,935 | 1,389 | 3,846 | 9,213 |
| ŚREDNIA | 4,753 | 1,347 | 3,765 | 8,949 |

D7

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,730 | 1,422 | 4,748 | 15,109 |
| 2 | 6,663 | 1,443 | 4,788 | 14,882 |
| 3 | 6,902 | 1,506 | 4,943 | 15,619 |
| 4 | 7,028 | 1,447 | 4,876 | 15,972 |
| 5 | 7,202 | 1,475 | 4,971 | 16,358 |
| 6 | 7,568 | 1,556 | 5,192 | 17,322 |
| 7 | 6,950 | 1,428 | 4,727 | 15,573 |
| 8 | 7,464 | 1,516 | 4,971 | 16,870 |
| 9 | 7,058 | 1,468 | 4,818 | 15,429 |
| 10 | 7,227 | 1,439 | 4,849 | 16,275 |
| 11 | 7,387 | 1,465 | 4,939 | 16,582 |
| 12 | 6,944 | 1,469 | 4,912 | 15,863 |
| 13 | 7,010 | 1,443 | 4,782 | 15,757 |
| 14 | 7,076 | 1,469 | 4,849 | 15,765 |
| 15 | 7,033 | 1,484 | 4,872 | 15,590 |
| ŚREDNIA | 7,083 | 1,468 | 4,881 | 15,945 |

D8

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,756 | 1,523 | 5,366 | 17,738 |
| 2 | 7,848 | 1,548 | 5,435 | 17,911 |
| 3 | 8,312 | 1,625 | 5,680 | 18,962 |
| 4 | 7,465 | 1,520 | 5,282 | 16,986 |
| 5 | 7,584 | 1,537 | 5,340 | 17,155 |
| 6 | 7,659 | 1,551 | 5,369 | 17,299 |
| 7 | 8,331 | 1,607 | 5,658 | 18,860 |
| 8 | 7,932 | 1,578 | 5,513 | 17,871 |
| 9 | 7,889 | 1,585 | 5,515 | 17,687 |
| 10 | 7,938 | 1,552 | 5,523 | 18,167 |
| 11 | 7,991 | 1,554 | 5,560 | 18,307 |
| 12 | 8,037 | 1,564 | 5,586 | 18,381 |
| 13 | 8,053 | 1,589 | 5,525 | 18,094 |
| 14 | 8,264 | 1,631 | 5,670 | 18,446 |
| 15 | 8,255 | 1,663 | 5,748 | 18,451 |
| ŚREDNIA | 7,954 | 1,575 | 5,516 | 18,034 |

D9

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,993 | 1,576 | 5,600 | 18,121 |
| 2 | 8,657 | 1,678 | 5,942 | 19,421 |
| 3 | 8,222 | 1,654 | 5,810 | 18,433 |
| 4 | 6,880 | 1,447 | 5,033 | 15,435 |
| 5 | 7,047 | 1,497 | 5,179 | 15,819 |
| 6 | 7,181 | 1,531 | 5,279 | 16,022 |
| 7 | 7,902 | 1,566 | 5,543 | 17,928 |
| 8 | 8,033 | 1,607 | 5,633 | 18,034 |
| 9 | 8,049 | 1,633 | 5,674 | 17,976 |
| 10 | 7,211 | 1,463 | 5,275 | 16,467 |
| 11 | 7,340 | 1,515 | 5,411 | 16,627 |
| 12 | 7,435 | 1,551 | 5,499 | 16,752 |
| 13 | 7,953 | 1,562 | 5,525 | 18,120 |
| 14 | 8,142 | 1,610 | 5,668 | 18,459 |
| 15 | 8,242 | 1,644 | 5,760 | 18,623 |
| ŚREDNIA | 7,753 | 1,568 | 5,512 | 17,490 |

D10

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,154 | 1,501 | 5,283 | 16,067 |
| 2 | 6,996 | 1,499 | 5,264 | 15,476 |
| 3 | 6,975 | 1,518 | 5,300 | 15,351 |
| 4 | 6,924 | 1,511 | 5,070 | 15,579 |
| 5 | 6,914 | 1,529 | 5,107 | 15,418 |
| 6 | 7,134 | 1,598 | 5,283 | 15,986 |
| 7 | 7,534 | 1,555 | 5,426 | 16,977 |
| 8 | 7,601 | 1,583 | 5,500 | 16,985 |
| 9 | 7,654 | 1,607 | 5,543 | 17,038 |
| 10 | 7,568 | 1,544 | 5,382 | 17,085 |
| 11 | 7,650 | 1,567 | 5,457 | 17,156 |
| 12 | 7,706 | 1,582 | 5,496 | 17,132 |
| 13 | 6,968 | 1,452 | 5,169 | 15,710 |
| 14 | 7,015 | 1,484 | 5,251 | 15,716 |
| 15 | 7,469 | 1,555 | 5,468 | 16,702 |
| ŚREDNIA | 7,284 | 1,539 | 5,331 | 16,307 |

D11

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,827 | 1,547 | 5,482 | 17,639 |
| 2 | 7,435 | 1,569 | 5,473 | 16,870 |
| 3 | 7,535 | 1,589 | 5,540 | 16,952 |
| 4 | 7,875 | 1,596 | 5,652 | 18,101 |
| 5 | 7,699 | 1,577 | 5,575 | 17,468 |
| 6 | 8,108 | 1,600 | 5,694 | 18,103 |
| 7 | 7,391 | 1,534 | 5,322 | 16,869 |
| 8 | 7,451 | 1,570 | 5,406 | 16,966 |
| 9 | 7,459 | 1,592 | 5,454 | 16,947 |
| 10 | 7,929 | 1,550 | 5,489 | 17,787 |
| 11 | 8,642 | 1,641 | 5,789 | 19,028 |
| 12 | 7,609 | 1,595 | 5,535 | 17,123 |
| 13 | 7,382 | 1,527 | 5,312 | 16,685 |
| 14 | 7,494 | 1,555 | 5,408 | 16,918 |
| 15 | 7,489 | 1,575 | 5,440 | 16,903 |
| ŚREDNIA | 7,688 | 1,574 | 5,502 | 17,344 |

M1

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,945 | 1,501 | 5,338 | 17,611 |
| 2 | 8,166 | 1,558 | 5,491 | 18,357 |
| 3 | 7,651 | 1,489 | 5,269 | 17,172 |
| 4 | 7,454 | 1,508 | 5,362 | 17,031 |
| 5 | 7,450 | 1,516 | 5,365 | 16,987 |
| 6 | 7,299 | 1,514 | 5,325 | 16,614 |
| 7 | 7,430 | 1,511 | 5,330 | 16,890 |
| 8 | 7,454 | 1,518 | 5,352 | 16,944 |
| 9 | 7,410 | 1,522 | 5,341 | 16,873 |
| 10 | 7,572 | 1,505 | 5,287 | 17,188 |
| 11 | 7,245 | 1,506 | 5,237 | 16,551 |
| 12 | 7,322 | 1,511 | 5,249 | 16,713 |
| 13 | 7,846 | 1,532 | 5,565 | 17,873 |
| 14 | 7,776 | 1,540 | 5,563 | 17,627 |
| 15 | 7,749 | 1,543 | 5,551 | 17,577 |
| ŚREDNIA | 7,584 | 1,518 | 5,374 | 17,173 |

M2

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,588 | 1,555 | 5,452 | 17,141 |
| 2 | 7,612 | 1,583 | 5,509 | 17,184 |
| 3 | 7,568 | 1,597 | 5,525 | 17,087 |
| 4 | 7,562 | 1,539 | 5,469 | 17,174 |
| 5 | 7,599 | 1,562 | 5,533 | 17,211 |
| 6 | 7,608 | 1,578 | 5,572 | 17,208 |
| 7 | 7,486 | 1,525 | 5,347 | 17,051 |
| 8 | 7,496 | 1,553 | 5,409 | 17,055 |
| 9 | 7,506 | 1,572 | 5,448 | 17,109 |
| 10 | 7,668 | 1,542 | 5,480 | 17,531 |
| 11 | 7,699 | 1,572 | 5,547 | 17,568 |
| 12 | 7,721 | 1,592 | 5,586 | 17,588 |
| 13 | 7,989 | 1,544 | 5,564 | 18,110 |
| 14 | 8,526 | 1,628 | 5,826 | 19,149 |
| 15 | 8,028 | 1,588 | 5,672 | 18,165 |
| ŚREDNIA | 7,710 | 1,568 | 5,527 | 17,496 |

M3

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,006 | 1,629 | 5,716 | 17,962 |
| 2 | 7,873 | 1,628 | 5,622 | 17,701 |
| 3 | 7,761 | 1,625 | 5,560 | 17,474 |
| 4 | 7,938 | 1,604 | 5,461 | 17,299 |
| 5 | 7,417 | 1,596 | 5,334 | 16,657 |
| 6 | 7,354 | 1,594 | 5,279 | 16,552 |
| 7 | 7,854 | 1,618 | 5,577 | 17,578 |
| 8 | 8,287 | 1,665 | 5,655 | 18,450 |
| 9 | 7,524 | 1,611 | 5,401 | 16,995 |
| 10 | 7,930 | 1,626 | 5,638 | 17,730 |
| 11 | 7,879 | 1,625 | 5,567 | 17,692 |
| 12 | 7,816 | 1,624 | 5,513 | 17,594 |
| 13 | 8,317 | 1,691 | 5,806 | 18,451 |
| 14 | 7,989 | 1,675 | 5,677 | 17,696 |
| 15 | 7,918 | 1,702 | 5,716 | 17,496 |
| ŚREDNIA | 7,858 | 1,634 | 5,565 | 17,563 |

M4

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,568 | 1,569 | 5,364 | 17,168 |
| 2 | 7,613 | 1,582 | 5,426 | 17,201 |
| 3 | 7,550 | 1,579 | 5,430 | 16,943 |
| 4 | 7,499 | 1,583 | 5,272 | 16,968 |
| 5 | 7,908 | 1,661 | 5,524 | 18,087 |
| 6 | 7,642 | 1,622 | 5,386 | 17,428 |
| 7 | 7,457 | 1,545 | 5,299 | 16,834 |
| 8 | 7,505 | 1,555 | 5,346 | 16,891 |
| 9 | 7,508 | 1,564 | 5,379 | 16,862 |
| 10 | 7,480 | 1,562 | 5,312 | 16,913 |
| 11 | 8,384 | 1,662 | 5,658 | 18,496 |
| 12 | 8,139 | 1,768 | 5,949 | 18,577 |
| 13 | 7,497 | 1,586 | 5,350 | 16,993 |
| 14 | 7,649 | 1,649 | 5,522 | 17,501 |
| 15 | 7,387 | 1,604 | 5,366 | 16,747 |
| ŚREDNIA | 7,652 | 1,607 | 5,434 | 17,333 |

M5

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,763 | 3,595 | 17,679 | 38,732 |
| 2 | 19,166 | 3,464 | 17,095 | 37,587 |
| 3 | 18,722 | 3,397 | 16,719 | 36,579 |
| 4 | 19,510 | 3,519 | 17,403 | 38,414 |
| 5 | 18,946 | 3,407 | 16,875 | 37,297 |
| 6 | 18,602 | 3,351 | 16,554 | 36,481 |
| 7 | 19,836 | 3,571 | 17,770 | 38,857 |
| 8 | 19,024 | 3,410 | 17,047 | 37,395 |
| 9 | 18,608 | 3,329 | 16,633 | 36,478 |
| 10 | 19,417 | 3,464 | 17,192 | 38,284 |
| 11 | 18,765 | 3,350 | 16,634 | 36,976 |
| 12 | 18,316 | 3,287 | 16,271 | 36,004 |
| 13 | 19,389 | 3,492 | 17,287 | 38,175 |
| 14 | 18,653 | 3,359 | 16,661 | 36,720 |
| 15 | 18,196 | 3,293 | 16,277 | 35,834 |
| ŚREDNIA | 18,994 | 3,416 | 16,931 | 37,350 |

M6

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35,367 | 15,089 | 34,250 | 56,238 |
| 2 | 33,856 | 14,139 | 32,894 | 54,195 |
| 3 | 33,022 | 13,574 | 32,165 | 52,767 |
| 4 | 34,935 | 14,761 | 33,860 | 55,779 |
| 5 | 33,645 | 13,959 | 32,705 | 53,836 |
| 6 | 33,074 | 12,918 | 31,946 | 52,793 |
| 7 | 35,965 | 15,566 | 34,776 | 56,934 |
| 8 | 34,240 | 14,405 | 33,159 | 54,618 |
| 9 | 33,248 | 13,751 | 32,294 | 52,992 |
| 10 | 36,039 | 15,682 | 34,963 | 57,051 |
| 11 | 34,378 | 14,459 | 33,331 | 54,995 |
| 12 | 33,329 | 13,780 | 32,421 | 53,297 |
| 13 | 35,963 | 15,518 | 35,126 | 57,249 |
| 14 | 34,263 | 14,646 | 33,418 | 54,844 |
| 15 | 33,131 | 13,445 | 32,360 | 53,194 |
| ŚREDNIA | 34,297 | 14,347 | 33,289 | 54,861 |

M7

| POMIAR | d43 [μm] | d10 [μm] | d50 [μm] | d90 [μm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46,467 | 23,698 | 45,445 | 70,488 |
| 2 | 43,883 | 22,470 | 43,227 | 66,345 |
| 3 | 42,580 | 21,592 | 42,071 | 63,856 |
| 4 | 47,694 | 24,232 | 46,598 | 72,837 |
| 5 | 44,543 | 22,732 | 43,812 | 67,365 |
| 6 | 43,050 | 21,133 | 42,417 | 64,992 |
| 7 | 33,252 | 14,397 | 32,670 | 51,016 |
| 8 | 29,891 | 12,832 | 30,205 | 46,423 |
| 9 | 28,447 | 11,945 | 28,836 | 44,092 |
| 10 | 45,966 | 22,445 | 45,178 | 70,116 |
| 11 | 41,383 | 20,124 | 41,006 | 62,623 |
| 12 | 39,062 | 18,828 | 38,809 | 59,044 |
| 13 | 42,952 | 19,074 | 42,031 | 66,384 |
| 14 | 39,232 | 17,776 | 38,838 | 60,080 |
| 15 | 37,274 | 16,666 | 36,993 | 56,809 |
| ŚREDNIA | 40,378 | 18,189 | 39,417 | 62,801 |

7. Szczegółowe wyniki badań - rozkłady statystyczne

Na poniższych wykresach zamieszczono histogramy pomiarowe uzyskane dla rozkładu objętościowego rozmiaru cząstek. Każdy z wykresów opisuje uśredniony rozkład uzyskany jako średnia z piętnastu pomiarów poszczególnych próbek.

SAXOLIT 2	SAXOLIT 10

D1	D2

D3	D4

D5	D6

D7	D8

D9	D10

D11	M1

M2	M3

M4	M5

M6	M7